- Приложение № 1Б

- ТЕХНИЧЕСКИ  ПАРАМЕТРИ  НА  ЗАГОТОВКИТЕ  ЗА  БЪЛГАРСКИ  РАЗМЕННИ  МОНЕТИ

- С КУПЮРИ 10, 20 И 50 СТОТИНКИ, ЕМИСИЯ 1999 ГОДИНА

Радиус на закръгление (Bр.з.) 3.00 мм.

| Купюр | Диаметър на неренделована заготовка ± 0.02 мм D н. к p. | Диаметър на ренделована заготовка ± 0.05 мм D p.з. | Радиус на закръгление на ренделована повърхнина Bp.з. | Материал | Тегло на заготовката | Твърдост на заготовка по Викерс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мм. | мм. | мм. |  | грама |  |
| 10 ст. | 18.50 | 18.15 | 3 | CuZn39Ni10 цвят – сребрис | 3.0 + 0.02 – 0.10 | 85–95 HV/10/30s |
| 20 ст. | 20.50 | 20.15 | 3 | CuZn39Ni10 цвят – сребрис | 4.0 + 0.02 – 0.12 | 85–95 HV/10/30s |
| 50 ст. | 22.50 | 22.20 | 3 | CuZn39Ni10 цвят – сребрис | 5.0 + 0.02 – 0.15 | 85–95 HV/10/30s |

Контролирани параметри посредством машина Visia Compact на фирма „Proditec”:

- Отклонение от размер и форма по диаметър;

- Нахапани заготовки и полукръгчета;

- Неренделовани заготовки;

- Отклонение по дебелина на заготовката;

- Отклонение в тегло;

- Контрол по лицевата и обратната повърхнина на заготовките по предоставени еталонни (мостри) заготовки за:

- Разноцветност, по предоставени еталонни заготовки и сравняване с тях;

- Тъмни и светли петна, точки, пъпки;

- Подбитости , дълбоки драскотини чрез сравняване с еталонни заготовки по повърхнината;

- Подбитости и неренделовани участъци по канта.

Химичен състав:

Cu (51% ±1%), Ni (10% ±0.5%), Zn 39%, максимум примеси 0.48%.

- Appendix No. 1B

- Technical specifications of the coin blanks for Bulgarian circulation coins

- of 10, 20 and 50 stotinki denominations, issue 1999

Rounding on the edge (Bр.з.) 3.00 mm.

| Denomination | Diameter of a non-rimmed coin blank ± 0.02 мм D н. кp. | Diameter of a rimmed coin blank ± 0.05 мм D p.з. | Rounding on the edge of the rimmed surface Bp.з. | Material | Weight of a coin blank | Hardness of a coin blank by Vickers |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mm | mm | mm |  | grams |  |
| 10 st. | 18.50 | 18.15 | 3 | CuZn39Ni10 colour – silvery | 3.0 + 0.02 – 0.10 | 85–95 HV/10/30s |
| 20 st. | 20.50 | 20.15 | 3 | CuZn39Ni10 colour – silvery | 4.0 + 0.02 – 0.12 | 85–95 HV/10/30s |
| 50 st. | 22.50 | 22.20 | 3 | CuZn39Ni10 colour – silvery | 5.0 + 0.02 – 0.15 | 85–95 HV/10/30s |

Parameters controlled by a Visia Compact machine of the Proditec Company:

- Deviations from the size and form by diameter;

- Bitten coin blanks and semicircles;

- Non-rimmed coin blanks;

- Deviations in the thickness of the coin blank;

- Deviations in the weight;

- Control over the obverse and reverse surface of the coin blanks by the provided standard (sample) coin blanks with regard to:

- Difference in colour, by comparison with the provided standard coin blanks;

- Dark and lighter spots, dots, protrusions;

- Dents, deep scratches by comparing the surface with the standard coin blanks;

- Dents and non-rimmed areas along the edge.

Chemical composition:

Cu (51% ±1%), Ni (10% ±0.5%), Zn 39%, maximum content of impurity 0.48%.