- ТЕХНИЧЕСКИ  ПАРАМЕТРИ  НА  ЗАГОТОВКИТЕ  ЗА  РАЗМЕННИ  МОНЕТИ

- С НОМИНАЛ 2 ЛЕВА, ЕМИСИЯ 2015 Г.

| Номинал | Диаметър на сглобена ренделована заготовка ± 0.05 D р. з. | Радиус на закръгление на ренделована повърхнина Вр. з. | Дебелина по канта ± 0.05 | Материал | Тегло на заготовката ± 0.20 | Твърдост на сглобената заготовка по Викерс ±10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мм | мм | мм |  | грама |  |
| 2 лева | 26.15 | 3 | 2.30 | CuZn20Ni5 – вътрешен кръг – златист, с диаметър 18.05 ± 0.05 мм; CuNi25 – външен пръстен – сребрист. | 9.00 | 90 НV/0.5 kg/15s |

Контролирани параметри посредством машина Visia Compact на фирма „Proditec”:

- Отклонение от размер и форма по диаметър;

- Нахапани заготовки и полукръгчета;

- Неренделовани заготовки;

- Отклонение по диаметъра на заготовката;

- Отклонение в тегло;

- Контрол по лицевата и обратната повърхнина на заготовките по предоставени еталонни (мостри) заготовки за:

- Разноцветност, по предоставени еталонни заготовки и сравняване с тях;

- Тъмни и светли петна, точки, пъпки;

- Подбитости, дълбоки драскотини чрез сравняване с еталонни заготовки по повърхнината;

- Подбитости и неренделовани участъци по канта.

Химичен състав:

• Вътрешен кръг - Cu (75% ± 1%), Zn (20%), Ni (5% ± 0.5%), максимум примеси 0.48%.

• Външен пръстен - Cu (75% ± 1%), Ni (25% ± 0.5%), максимум примеси 0.48%.