- ТЕХНИЧЕСКИ  ПАРАМЕТРИ  НА  ЗАГОТОВКИТЕ  ЗА БЪЛГАРСКА РАЗМЕННА  МОНЕТА

- С  НОМИНАЛ  1  ЛЕВ,  ЕМИСИЯ  2002  ГОДИНА

Радиус на закръгление на ренделована повърхнина(Bр.з.) 3.00 мм.

| Номинал | Диаметър на сглобена ренделована заготовка D р.з. | Радиус на закръгление на ренделована повърхнина Вр.з. | Материал | Тегло на заготовката | Твърдост на заготовка по Викерс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мм. | мм. |  | грама |  |
| 1 лев | 23.95 ± 0.02 | 3 | CuZn20Ni5 – външен пръстен – златист; CuNi25 – вътрешен кръг – сребрист, с диаметър 18 мм. | 7.0 ± 0.10 | 80–100 НV/10/30s |

Контролирани параметри посредством машина Visia Compact на фирма „Proditec”:

- Отклонение от размер и форма по диаметър;

- Нахапани заготовки и полукръгчета;

- Неренделовани заготовки;

- Отклонение по диаметъра на заготовката;

- Отклонение в тегло;

- Контрол по лицевата и обратната повърхнина на заготовките по предоставени еталонни (мостри) заготовки за:

- Разноцветност, по предоставени еталонни заготовки и сравняване с тях;

- Тъмни и светли петна, точки, пъпки и негалванизирани участъци;

- Подбитости, дълбоки драскотини чрез сравняване с еталонни заготовки по повърхнината;

- Подбитости и неренделовани участъци по канта.

Химичен състав: • Външен пръстен - Cu (75%±1%), Zn 20%, Ni (5%±0.5%), максимум примеси 0.48%;

• Вътрешен кръг - Cu (75%±1%), Ni (25%±0.5%), максимум примеси 0.48%.