- ТЕХНИЧЕСКА  СПЕЦИФИКАЦИЯ НА  ЗАГОТОВКИТЕ  ЗА  БЪЛГАРСКИ РАЗМЕННИ  МОНЕТИ

- С НОМИНАЛ 2 ЛЕВА, ЕМИСИЯ 2015 Г.

Радиус на закръгление (Bр.з.) 3.00 мм.

| Номинал | Диаметър на сглобена ренделована заготовка ± 0.05 мм D р. з. | Радиус на закръгление на ренделована повърхнина Вр. з. | Дебелина по канта ± 0.05 мм | Материал | Тегло на заготовката ± 0.20 г | Твърдост на сглобената заготовка по Викерс ±10 HV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мм | мм | мм |  | грама |  |
| 2 лева | 26.15 | 3 | 2.30 | CuZn20Ni5 – вътрешен кръг – златист, с диаметър 18.05 ± 0.05 мм; CuNi25 – външен пръстен – сребрист | 9.00 | 90 НV/0.5 kg/15s |

Контролирани параметри посредством машина:

- Отклонение от размер и форма по диаметър;

- Нахапани заготовки и полукръгчета;

- Неренделовани заготовки;

- Отклонение по диаметъра на заготовката;

- Отклонение в тегло;

- Контрол по лицевата и обратната повърхнина на заготовките по предоставени еталонни (мостри) заготовки за:

- Разноцветност, по предоставени еталонни заготовки и сравняване с тях;

- Тъмни и светли петна, точки, пъпки;

- Подбитости, дълбоки драскотини чрез сравняване с еталонни заготовки по повърхнината;

- Подбитости и неренделовани участъци по канта.

Химичен състав:

• Вътрешен кръг - Cu (75% ± 1%), Zn (20%), Ni (5% ± 0.5%), максимум примеси 0.48%.

• Външен пръстен - Cu (75% ± 1%), Ni (25% ± 0.5%), максимум примеси 0.48%.

- Technical specifications of the coin blanks for Bulgarian circulation coins

- of 2 leva denomination, issue 2015

Rounding on the edge (Bр.з.) 3.00 mm.

| Denomination | Diameter of assembled rabbit blank ± 0.05 mm D р. з. | Rounding on the edge of the rimmed surface Вр. з. | Thickness under edge ± 0.05 mm | Material | Weight of a coin blank ± 0.20 g | Hardness of a assembled coin blank by Vickers ±10 HV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mm | mm | mm |  | grams |  |
| 2 leva | 26.15 | 3 | 2.30 | CuZn20Ni5 – inner circle – gold coloured, with diameter 18.05 ± 0.05 mm; CuNi25 – outer ring – silver coloured | 9.00 | 90 НV/0.5 kg/15s |

Parameters controlled by a Visia Compact machine of the Proditec Company:

- Deviations from the size and form by diameter;

- Bitten coin blanks and semicircles;

- Non-rimmed coin blanks;

- Deviations in the thickness of the coin blank;

- Deviations in the weight;

- Control over the obverse and reverse surface of the coin blanks by the provided standard (sample) coin blanks with regard to:

- Difference in colour, by comparison with the provided standard coin blanks;

- Dark and lighter spots, dots, protrusions;

- Dents, deep scratches by comparing the surface with the standard coin blanks;

- Dents and non-rimmed areas along the edge.

Chemical composition:

• Inner circle - Cu (75% ± 1%), Zn (20%), Ni (5% ± 0.5%), maximum content of impurity 0.48%.

• Outer ring - Cu (75% ± 1%), Ni (25% ± 0.5%), maximum content of impurity 0.48%.