- ТЕХНИЧЕСКА  СПЕЦИФИКАЦИЯ НА  СДВОЕНИ  МОНЕТНИ  ЗАГОТОВКИ
ЗА  БЪЛГАРСКИ РАЗМЕННИ  МОНЕТИ  С НОМИНАЛ 1 ЛЕВ, ЕМИСИЯ 2002 Г.

- ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1

Радиус на закръгление на ренделована повърхнина (Bр.з.) 3.00 мм

| Номинал | Диаметър на сглобена ренделована заготовка ± 0.02 мм D р. з. | Радиус на закръгление на ренделована повърхнина Вр. з. | Материал | Тегло на заготовката ± 0.10 г | Твърдост на заготовка по Викерс ± 10 HV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мм | мм |  | грама |  |
| 1 лев | 23.95 | 3 | Cu75Ni5Zn – външен пръстен – златист, CuNi25 – диск (сърцевина) – сребрист с диаметър 18.00 ± 0.05 мм; | 7.00 | 80-100 НV/10/30s |

Параметри, контролирани посредством машина:

- Отклонение от размер и форма по диаметър;

- Нахапани заготовки и полукръгчета;

- Неренделовани заготовки;

- Отклонение по диаметъра на заготовката;

- Отклонение в тегло;

- Контрол по лицевата и обратната повърхнина на заготовките по предоставени еталонни (мостри) заготовки за:

- Разноцветност, по предоставени еталонни заготовки и сравняване с тях;

- Тъмни и светли петна, точки, пъпки;

- Подбитости, дълбоки драскотини чрез сравняване с еталонни заготовки по повърхнината;

- Подбитости и неренделовани участъци по канта.

Химичен състав:

• Външен пръстен - Cu (75% ± 1%), Ni (5% ± 0.5%), Zn (допълващ елемент), максимум примеси 0.48%..

• Диск (сърцевина) - Cu (75% ± 1%), Ni (25% ± 0.5%), максимум примеси 0.48%.

Количество на монетните заготовки, предмет на доставка:

- За срока на договора по обособена позиция № 1 следва да бъдат доставени общо 511 тона сдвоени монетни заготовки с оглед осигуряване на производството на български разменни монети с номинал 1 лев, емисия 2002 г.

- Посочените количества сдвоени монетни заготовки са ориентировъчни, като възложителят си запазва правото по време на действие на договора да поръча по-малко или повече от предварително обявеното общо количество монетни заготовки.