- ТЕХНИЧЕСКА  СПЕЦИФИКАЦИЯ НА НЕСДВОЕНИ  МОНЕТНИ  ЗАГОТОВКИ
ЗА  БЪЛГАРСКИ РАЗМЕННИ  МОНЕТИ  С НОМИНАЛ 1 ЛЕВ, ЕМИСИЯ 2002 Г.

- ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2

- За производството на български разменни монети от 1 лев, емисия 2002 г. се използват несдвоени, двукомпонентни монетни заготовки, състоящи се от външен пръстен и диск (сърцевина).

- Външният пръстен е с външен диаметър 23.95±0.05 mm и вътрешен диаметър 18.00(-0.05;-0.10) mm, като по външният диаметър следва да бъде ренделован с радиус на закръгление 4.00 mm. Материалът (сплавта), от който следва да е изработен външният пръстен е Cu75Ni5Zn със златист цвят, и твърдост 80-100 НV/10/30s. Теглото на външния пръстен е 3.00±0.05 g.

- Дискът (сърцевината) е с външен диаметър 17.80±0.05  mm, като следва да бъде ренделован с радиус на закръгление 4.00 mm. Материалът (сплавта), от който следва да е изработен дискът (сърцевината) е CuNi25 със сребрист цвят и твърдост 80-100 НV/10/30s. Теглото на диска (сърцевината) е 4.00± 0.05 g.

- Дискът (сърцевината) следва да има размери и форма осигуряваща надеждното му машинно сглобяване с външния пръстен при процеса на производство на монетата от 1 лев, емисия 2002 г., и не позволяващи разглобяване на готовата монета с усилие по-малко от 2 000 N.

Качеството на отделните елементи (външен пръстен и диск) на монетните заготовки се контролират посредством машина.

Контролирани параметри:

- Отклонение от размер и форма по диаметър;

- Нахапани заготовки и полукръгчета;

- Неренделовани заготовки;

- Отклонение по диаметъра на заготовката;

- Отклонение в тегло;

- Отклонение в твърдостта;

- Контрол по лицевата и обратната повърхнина на заготовките по предоставени еталонни (мостри) заготовки за:

- Разноцветност, по предоставени еталонни заготовки и сравняване с тях;

- Тъмни и светли петна, точки, пъпки;

- Подбитости, дълбоки драскотини чрез сравняване с еталонни заготовки по повърхнината;

- Подбитости и неренделовани участъци по канта.

Химичен състав:

• Външен пръстен - Cu (75% ± 1%), Ni (5% ± 0.5%), Zn (допълващ елемент), максимум примеси 0.48%.

• Диск (сърцевина) - Cu (75% ± 1%), Ni (25% ± 0.5%), максимум примеси 0.48%.

Количество на монетните заготовки, предмет на доставка:

- За срока на договора по обособена позиция № 2 следва да бъдат доставени общо 511 тона несдвоени монетни заготовки с оглед осигуряване на производството на български разменни монети с номинал 1 лев, емисия 2002 г.

- Посочените количества несдвоени монетни заготовки са ориентировъчни, като възложителят си запазва правото по време на действие на договора да поръча по-малко или повече от предварително обявеното общо количество монетни заготовки.